ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### SONLOKTM 3277

Анаэробный резьбовой герметик-фиксатор высокой прочности

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SONLOK  3277 – анаэробный резьбовой высокопрочный адгезив, используемый для герметизации и фиксации резьбовых соединений. Может так же использоваться для фиксации цилиндрических соединений.

Характеризуется высокой теплостойкостью, вибростойкостью, водостойкостью, не подвержен влиянию ГСМ и большинства химических соединений. На 100% предохраняет соединения от коррозии и обеспечивает герметичность сразу после закручивания гайки. Стандартная фиксация обеспечивается уже при нанесении небольшого количества продукта. Герметичность соединения обеспечивается при полном заполнении монтажного зазора. Обладает повышенной толерантностью к маслянистым загрязнениям поверхностей. Одобрен для применения на питьевых трубопроводах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SONLOK 3277 применяется для фиксации и герметизации соединений в коробках передач и редукторах, вентилях, на вибромашинах и в подвижных деталях различных устройств. Исключает потребность в сварке и обладает хорошими диэлектрическими свойствами, не чувствителен к маслянистым загрязнениям поверхностей.

Продукт создаёт прокладку, закрепляя и предотвращая произвольное ослабление соединения, заменяя часто используемые механические способы фиксации: пружинистые прокладки, шплинты, контргайки.

ПРОЦЕСС ОТВЕРЖДЕНИЯ

Анаэробный адгезив полимеризуется (отвердевает) после прекращения контакта с воздухом (кислородом) в присутствии катализатора – металлической поверхности. Скорость полимеризации зависит от типа металла, из которого выполнено соединение, монтажного зазора, температуры окружающей среды и применения химического активатора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОТВЕРДЕВШЕГО ПРОДУКТА

Тип химического соединения				сложный эфир метакрилата

Цвет							красный

Вязкость (при 25 °С), мПа·с				7 000

Удельный вес (при 25 °С), гр/см3			1.1

Максимальный диаметр резьбы / Зазор, мм		М36 / 0,25

Температура вспышки, ºС				>100

Содержание растворителей				не содержит

Срок годности при температуре 8-28°С в оригинальной упаковке	 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРДЕВШЕГО ПРОДУКТА

Начальное время схватывания				10 – 25 минут

Время набора функциональной прочности		1 – 3 часа

Время набора полной прочности			24 часа

Прочность на сдвиг, Н/мм²				15 – 20

Момент страгивания (ISO 10964), Нм			28 – 42

Момент отвинчивания (ISO 10964), Нм		23 - 40

Диапазон рабочих температур				- 65…+150ºС

Измерение механической нагрузки: болт М-10х20/гайка h=0.8d

СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

| Наименование химического вещества | Температура воздействия, ºС | Прочность соединения через определенное время, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 500 часов | 1000 часов |
| Ацетон | 22 | 100 | 95 |
| Этанол | 22 | 100 | 100 |
| Моторное масло | 125 | 100 | 100 |
| Бензин | 22 | 100 | 100 |
| Тормозная жидкость | 22 | 100 | 100 |
| Вода/гликоль | 87 | 85 | 85 |

УПАКОВКА

Пластиковый флакон 10 г, 50 г, 1 литр

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от загрязнений. Адгезив наносят на болт в достаточном количестве необходимом для заполнения резьбы, монтируют соединение.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Анаэробный адгезив SONLOK 3277 должен храниться в закрытых емкостях (в оригинальной упаковке) в сухом прохладном месте с температурой хранения от 8ºС до 25ºС.

Важное замечание: при многоразовом использовании оригинальных флаконов, заполнять их не более чем на 2/3 объема,  для обеспечения контакта продукта с кислородом. Не допускать попадания внутрь флакона металлических предметов или окалины.